Material	ε/ε0	Lattice par. / (Å)	Density / (g/cm3)	e- affinity / (eV)	ΘD / (K)	Ωphopt / (eV)	Direct / band gap (eV)
SiO2	3.9 (1)				290
Al2O3	9 (1)	a = 3.95
ZrO2	29 (1)
HfO2	25 (1)	a = 2.22			980		5.5
HfSiO4	11 (1)
Ta2O5	26 (1)
La2O3	30 (1)
LaAlO3	30 (1)
Nb2O5	35 (1)
TiO2	95 (1)	a = 4.5931 / b = 2.9586	4.28		943		3.75
BaTiO3	1700 (1)
SrTi03	2000 (1)
(Pb,La)(Zr,Ti)03	2500 (1)
CaCu3Ti4O12	80000 (1)
NiO	9.7-11.9 (2)	a = 2.08	6.67			0.070	3.7
MgO	9.83 (2)		3.5761	1.0	941		8.7
CaO	11.1 – 11.8 (2)	a = 2.40		0.7	648		7.7
SrO	13.3 (2)	a = 2.57	4.7	0.5	306		6.7
BaO	34 (2)	a = 2.76		0.57	271		4.8
CdO	18.1 (2)				279		2.28
MnO	12.8 – 18 (2)	a = 2.20	5.39		436		2.8
FeO	24 (2)	a= 2.14	5.18
TiO		a= 1.59	2.0
Li2O
Cu2O	7.5 (2)	a = 2.46
UO2	24 (2)	a = 2.734	11.1		377
CeO2	16 – 20 (2)	a = 2.35					3.78
SnO2	9.90 – 14.0 (2)	a = 4.737 / c= 3.186 / u = 0 .307					3.57

References :

(1) J. Azadmanjiri et al, J. Mater. Chem. A 2, 3695-3708 (2014)
(2) https://www.ucl.ac.uk/~ucapahh/research/crystal/homepage.htm