Material	Lattice par. / (Å)	Density / (g/cm3)	e- affinity / (eV)	ε/ε0	m*/m0 (e-) / l - t	m*/m0 (h) / l - t	ΘD / (K)	Ωphopt / (eV)
Si	a =5.431	2.329	4.05	11.7	0.98 – 0.19	0.49 – 0.16	640	0.063
GaAs	a=5.653	5.32	4.07	12.9	0.063	0.051 - 0.082	360	0.035
InP	a=5.869	4.81	4.38	12.5	0.08	0.6 – 0.089	425	0.043
Ge	a=5.658	5.32	4.0	16.2	1.6 – 0.08	0.33 – 0.043	374	0.037
GaP	a=5.451	4.14	3.8	11.1	1.12 – 0.22	0.79 – 0.14	445	0.051
InAs	a=6.058	5.86	4.9	15.15	0.023	0.41 – 0.026	280	0.030
GaSb	a=6.096	5.61	4.06	15.7	0.041	0.4 – 0.05	266	0.0297
Diamond	a=3.567	3.515		5.7	1.40-0.36	2.12 – 0.72	1860	0.16
InSb	a=6.479	5.77	4.59	16.8	0.014	0.43 – 0.015	160	0.025
AlN	a=3.11 / c=4.98	3.23	0.6	9.14	0.4		1150	99.2meV
BN (ZnS)	a=3.612	3.45	4.5	7.1	0.752		1700	130 meV
BN hex.	a = 2.504 / c = 6.661	2.18	4.5	7.1	0.26	0.47	400
InN	a = 3.533 / c = 5.693	6.81		15.3	0.11		660	73 meV
GaN (Wurz.)	a = 3.189 / c = 5.186	6.15		8.9	0.20		600	91.2 meV
GaN (ZnS)	a = 4.52	6.15	4.1	9.7	0.13		600	87.3 meV
AlxGa1-xAs	a = 5.6533+0.0078x	5.32-1.56x	4.07-1.1x eV (x<0.45) / - / 3.64-0.14x eV (x>0.45)	12.90-2.84x	m* =0.063+0.083x mo (x<0.45)	m*=0.51+0.25x mo	370+54x+22x2	36.25+1.83x+17.12x2-5.11x3 meV
GaAs1-xSbx		5.32 + 0.29x	4.07 eV	12.90 + 2.8x	m*=0.063 - 0.0495x + 0.0258x2 mo	0.51 - 0.11x mo / _ / 0.082 - 0.032x mo